- Vorbemerkung

Motorlack ist besonders robust und langlebig und wurde für die Verwendung an Motorblöcken und Zylinderköpfen entwickelt.

| Aluminium [XUK437] | Schwarz glänzend [XUK465/XUK0121] | Schwarz matt (XUK437) |
| --- | --- | --- |

- Geeignet für

Vorwiegend für die Verwendung an Motorblöcken und Zylinderköpfen bestimmt

- Nicht geeignet für

  - Für Anwendungen, bei denen ein Aushalten hoher Temperaturen nicht erforderlich ist.

  - Auf Oberflächen, bei denen eine anschließende Überlackierung mit einer alternativen Beschichtung erforderlich ist.

- Vorteile

- Anwendung in einem Schritt, Produkte sind selbstgrundierend

- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit*

- Extreme Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit

- Beständig gegen Benzinöle und -fette

- Schnell trocknend

5. 	Physikalische Eigenschaften [Motorenlack, sofern nicht anders angegeben].

| Aussehen | Farbige Flüssigkeiten mit für Lacklösungsmittel charakteristischen Gerüchen. |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | 0,9 – 1,1 |
| Viskosität | Gießbare Flüssigkeiten |
| Nichtflüchtige Stoffe % m/m | 30 - 55 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 5,0 – 20,0 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Auf Lösungsmitteln basierende Lösungen aus modifizierten Silikon- und Alkydharzen, die temperaturstabile Pigmentdispersionen enthalten. |
| Flüchtiger organischer Inhalt im Lieferzustand | Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG |
| Maximale Betriebstemperaturen | Aluminium 300°C* | Schwarz glänzend 140°C | Schwarz matt 300°C* |
| Anwendungstemperaturen | 15 - 25°C |

6. Anwendung

Die zu behandelnde Fläche mit einer Waschlösung oder einem emulgierbaren Reiniger auf Lösungsmittelbasis reinigen und Staub, Schmutz, Verkehrsfilm, Fette, Wachse, Öle usw. entfernen. Danach die Fläche gründlich abspülen und trocknen.  Rost, andere Oberflächenverunreinigungen und lose anhaftende Stoffe sollten mit einer Drahtbürste oder nassem und trockenem Schleifpapier mit entsprechender Körnung entfernt werden.

Nach der Vorbereitung sollten die Oberflächen mit einem mit HYCOTE BREMSREINIGER, [XUK302], Terpentinersatz oder Verdünner befeuchteten Tuch behandelt werden. Trocknen lassen.

Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln. Während des Gebrauchs regelmäßig schütteln.

Keine Grundierung verwenden.

Aus einem Abstand von 20 - 25cm sparsam auftragen. Mindestens zwei Schichten oder bei Bedarf weitere Schichten auftragen, um eine vollständige und gleichmäßige Abdeckung zu erreichen. Zwischen dem Auftragen einzelner Schichten 20 bis 30 Minuten verstreichen lassen.

Diese Produkte können nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden mit den gleichen Farben noch einmal überlackiert werden.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und den Druckknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.

* Die volle Lösungsmittelbeständigkeit und die physikalischen Eigenschaften der beiden mit einem Sternchen markierten Produkte werden nach 90-minütiger Hitzeaushärtung bei 220°C erreicht.

    - Verfügbarkeit

Aerosole, Aluminium und Mattschwarz, 400 ml. Aerosol, schwarz glänzend, 400 ml und 500 ml.

PNT421-3 Überarbeitet 11-2014.