- Introducción

El esmalte para motores ha sido especialmente formulado para ofrecer resistencia y durabilidad en bloques de motor y culatas.

| Aluminio [XUK437] | Negro brillo [XUK465/XUK0121] | Negro mate [XUK437] |
| --- | --- | --- |

- Dónde utilizar

Principalmente para bloques de motor y culatas

- Dónde no utilizar

  - En aplicaciones donde no se requiere resistencia a altas temperaturas

  - En superficies donde se requiera un recubrimiento posterior con otro tipo de recubrimiento.

- Ventajas

- Aplicación en un solo paso; los productos son autoimprimantes

- Excelente resistencia al calor*

- Extremadamente duradero y resistente

- Resistente a los aceites y grasas de combustibles

- Secado rápido

5. 	Propiedades físicas [bases de esmalte para motores, a menos que se indique lo contrario].

| Apariencia | Líquidos de color con el olor característico a disolvente de pintura. |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | 0,9 - 1,1 |
| Viscosidad | Líquidos vertibles |
| No volátiles % m/m | 30 - 55 |
| Contenido activo, % m/m, en el suministro | 5,0 - 20,0 |
| Inflamabilidad, en el suministro | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C |
| Datos de composición, en el suministro | Soluciones a base de disolventes de silicona modificada y resinas alquídicas que contienen dispersiones de pigmentos estables a la temperatura. |
| Contenido orgánico volátil en el suministro | Conforme a la directiva de la UE 2004/42/CE |
| Temperaturas máximas de servicio | Aluminio 300 °C* | Negro brillo 140 °C | Negro mate 300 °C* |
| Temperaturas de aplicación | 15 - 25 °C |

6. Detalles de aplicación

Limpiar la zona a tratar para retirar cualquier residuo de polvo, suciedad, películas, grasas, ceras o aceites, utilizando un paño humedecido con disolvente. A continuación, enjuagar a fondo y dejar secar.  Eliminar los restos de óxido, residuos y partículas adheridos a la superficie con un cepillo de alambre o un papel abrasivo en húmedo y en seco del grado adecuado.

Después de la preparación, las superficies deben tratarse con un paño impregnado con el limpiador para frenos Hycote [XUK302], aguarrás o disolvente, y dejarse secar.

Agitar bien el bote durante al menos dos minutos. Volver a agitar regularmente durante su uso.

No utilizar ningún tipo de imprimación.

Aplicar con moderación a una distancia de 20 a 25cm. Aplicar un mínimo de dos capas o las que sean necesarias para lograr una cobertura total y uniforme, dejando de 20 a 30 minutos entre cada aplicación.

Estos productos pueden cubrirse con las mismas pinturas después de un tiempo de secado de 24 horas.

Cuando se termine de usar, dar la vuelta al bote y presionar el actuador durante unos segundos para evitar el bloqueo de la boquilla.

*La resistencia total a los disolventes y las propiedades físicas de los dos productos marcados con asterisco se obtiene tras el curado térmico posterior a 220 °C durante 90 minutos.

    - Disponibilidad

Aerosol de 400 ml para aluminio y negro mate. Aerosol de 400 ml y 500 ml para negro brillo.

PNT421-3  Revisado en 11-2014.