- Introducción

Imprimación acrílica modificada de color gris basada en una resina especial diseñada principalmente para metales no ferrosos y para proporcionar un recubrimiento resistente y duradero apto para la aplicación posterior de la gama Hycote de acabados estándar brillantes, satinados y mate, y pinturas de colores exactos.

- Dónde utilizar

En metales no ferrosos, incluidos aluminio y acero galvanizado, anodizado y zincado.

- Dónde no utilizar

  - No se recomienda su uso en cobre o latón

- Ventajas

- Excelente poder de cubrición

- Excelente adhesión en la mayoría de las superficies no ferrosas.

- Apto para numerosos plásticos rígidos, incluido el poliéster reforzado con fibra de vidrio [consultar el apartado 6].

- Apto sobre acabados de pintura totalmente seca y envejecida [consultar el apartado 6].

5. 	Propiedades físicas [base de imprimación para grabado, a menos que se indique lo contrario].

| Apariencia | Líquido gris con el olor característico a disolvente de pintura. |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | 1,20 - 1,25 |
| Viscosidad | 500 - 1500 cPs |
| No volátiles % m/m | 40 a 50 |
| Contenido activo, % m/m, en el suministro | 15 - 20 |
| Inflamabilidad, en el suministro | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C |
| Datos de composición, en el suministro | Solución de una resina acrílica modificada en disolventes, con pigmentos, diluyentes, plastificantes, tixotrópicos y agentes humectantes dispersos en un propelente de butano/propano/isobutano. |
| Contenido orgánico volátil en el suministro | Conforme a la directiva de la UE 2004/42/CE |
| Temperaturas de servicio | Hasta 80 °C |
| Temperaturas de aplicación | 15 - 25 °C |

6. Detalles de aplicación

Limpiar la zona a tratar para retirar cualquier residuo de polvo, suciedad, grasas o aceites, utilizando una solución detergente. A continuación, enjuagar a fondo y dejar secar.  Eliminar los restos de corrosión, residuos y partículas adheridos a la superficie con un paño abrasivo en húmedo y en seco del grado adecuado. Después de la preparación, las superficies deben tratarse con un paño impregnado con el limpiador para frenos Hycote [XUK302], aguarrás o disolvente, y dejarse secar.

En caso de dudas sobre la composición del sustrato, realizar una pequeña aplicación de prueba en una zona poco visible antes de su uso para garantizar su idoneidad.

Agitar bien el bote durante al menos dos minutos. Volver a agitar regularmente durante su uso.

Aplicar con moderación a una distancia de 20 a 25cm. Aplicar 2 o 3 capas finas hasta lograr una cobertura total y uniforme, dejando al menos 15 minutos entre cada aplicación.

Dejar pasar al menos 24 horas entre la aplicación del recubrimiento final y la preparación para cualquier acabado posterior que pueda ser necesario.

Cuando se termine de usar, dar la vuelta al bote y presionar el actuador durante unos segundos para evitar el bloqueo de la boquilla.

    - Disponibilidad

Aerosol de 400 ml.

.

B047179 ,RJB,  Febrero de 2012.