- Vorbemerkung

Eine hochfeste Acryl-Gelbgrundierung, die entwickelt wurde, um Kratzer und kleinere Oberflächenfehler auszugleichen und gleichzeitig eine robuste, langlebige Oberfläche zu schaffen, die für das HYCOTE Sortiment von Standard-Glanz-, Satin-, Matt- und abgestimmten Farblacken geeignet ist.

Dieses Produkt ist auch mit den meisten Automobiloberflächen kompatibel, einschließlich Acryl, Cellulosefasern, Alkyden und Polyurethanen.

- Geeignet für

Als Grundlage für alle normalen Oberflächenbehandlungen. Dieses Produkt ist auch für Stoßfänger und die meisten starren Kunststoffe geeignet.

- Nicht geeignet für

  - Auf zuvor mit Alkydfarben behandelten Oberflächen, ohne dass vorher die Eignung geprüft wurde [siehe Abschnitt 6].

- Vorteile

- Verbesserte Deckkraft

- Dickschichtgrundierung nicht porös

- Hervorragende Haftung auf Metallen und starren Kunststoffen

- Gelb gefärbt für eine einfache Identifizierung.

5. 	Physikalische Eigenschaften [Füllstoffgrundierung, sofern nicht anders angegeben].

| Aussehen | Gelbe Flüssigkeit mit einem für Lacklösungsmittel charakteristischen Geruch. |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | 1,23 – 1,28 |
| Viskosität | 2000 - 3000 cPs |
| Nichtflüchtige Stoffe % m/m | 45 - 55 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 15 - 20 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Eine auf Lösungsmitteln basierende Lösung eines Acrylharzes mit einer Reihe von Pigmenten, Füllstoffen, Weichmachern und thixotropierenden Zusätzen, die in einem Treibmittel auf Butan/Propangas/Isobutan-Basis dispergiert sind. |
| Flüchtiger organischer Inhalt im Lieferzustand | Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG |
| Betriebstemperaturen | Bis zu 80°C |
| Anwendungstemperaturen | 15 - 25°C |

6. Anwendung

Die zu behandelnde Fläche vorbereiten und mit einer Reinigungslösung von Staub, Schmutz, Verkehrsfilm, Fetten, Ölen usw. befreien und anschließend gründlich spülen und abtrocknen.  Rost, andere Oberflächenverunreinigungen und lose anhaftende Stoffe sollten mit nassem und trockenem Schleifpapier mit einer entsprechenden Körnung entfernt werden. Nach der Vorbereitung sollten die Oberflächen mit einem mit HYCOTE BREMSREINIGER , [XUK302], Terpentinersatz, Verdünner oder einem handelsüblichen Entfettungsmittel befeuchteten Lösungsmitteltuch weiterbehandelt werden. Anschließend trocknen lassen.

Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln. Während des Gebrauchs regelmäßig schütteln.

Wenn Sie Zweifel an der Zusammensetzung des Produkts haben, führen Sie vor dem Gebrauch an einer kleinen, unauffälligen Stelle einen Test durch, um die Eignung zu prüfen.

Aus einem Abstand von 20 - 25 cm sparsam auftragen. Je nach Bedarf 2 bis 3 leichte Schichten auftragen, um eine vollständige und gleichmäßige Abdeckung zu erreichen. Es sollten mindestens 15 Minuten vergangen sein, ehe eine neue Schicht aufgetragen wird. Die Nachbehandlung, einschließlich Abreiben, Schleifen oder Auftragen von Deckfarben, darf erst mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen der letzten Schicht erfolgen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und den Druckknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.

    - Verfügbarkeit

Aerosole, 400 ml

B068260, RJB Februar 2012.