- Introdução

Uma gama de primários acrílicos concebidos para se ligarem a plásticos rígidos e para fornecerem uma superfície adequada para a posterior aplicação de primários, acabamentos e lacas.

| Cinzento [UK612] | Vermelho [UK611] | Branco [UK610] |
| --- | --- | --- |

- Onde utilizar

Na maioria dos plásticos rígidos, não porosos, incluindo poliéster reforçado com vidro, poliuretanos, PVC não plastificado e a maioria dos termoendurecidos. Este produto é ideal para utilização em para-choques e guarnições de rodas de plástico.

- Onde não utilizar

  - Em plásticos flexíveis

  - Em termoplásticos como acrílicos, poliestireno, poliolefinas, etc.

- Vantagens

- Promove uma aderência ideal a superfícies plásticas

- Elimina a necessidade de pré-tratamentos especializados.

- Adequado para utilização em metais ferrosos

5. 	Propriedades físicas [bases de primário, exceto onde indicado].

| Aspeto | Líquidos coloridos com odores característicos de solvente de tinta. |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 1,15 – 1,28 |
| Viscosidade | 500-1600 cPs |
| Não voláteis % m/m | 45-60 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 15-20 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C |
| Dados de composição, conforme fornecido | Solução à base de solvente de uma resina acrílica, contendo uma gama de pigmentos, extensores, plastificantes e tixotropos, dispersos num hidrocarboneto de butano/propano/isobutano. |
| Conteúdo Orgânico Volátil como fornecido | Em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE da UE |
| Temperaturas de serviço | Até 80 °C |
| Temperaturas de aplicação | 15-25 °C |

6. Detalhes de aplicação

Prepare a zona a tratar, assegurando a ausência de pó, sujidade, desmoldantes, massas lubrificantes, óleos, etc., utilizando uma solução detergente seguida de enxaguamento meticuloso e secagem.  Corrosão, em superfícies ferrosas, outras contaminações da superfície e materiais ligeiramente aderentes devem ser removidos com um tipo adequado de pano abrasivo húmido e seco. Após a preparação, as superfícies devem continuar a ser tratadas com um toalhete com solvente usando PRODUTO DE LIMPEZA DE TRAVÕES HYCOTE, [XUK302], "white spirit", ou diluentes, devendo-se depois deixar secar.

Em caso de dúvida sobre a composição do substrato, realize uma pequena aplicação de teste numa área discreta antes de utilizar, para garantir a adequação.

Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos. Volte a agitar a intervalos regulares durante a utilização.

Aplique com moderação a uma distância de 20-25 cm. Aplique 2 a 3 demãos leves, conforme necessário, para obter uma cobertura total e uniforme, deixando passar pelo menos 15 minutos entre cada aplicação.

Espere pelo menos 24 horas entre a aplicação da camada final e a preparação para quaisquer acabamentos subsequentes que possam ser necessários.

Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador durante alguns segundos para evitar o bloqueio do bico.

    - Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml.

B047170/47172/10001, RJB, Fevereiro de 2012.