- Vorbemerkung

Ein Sortiment hochwertiger, temperaturfester matter Farben mit hervorragender Haftung auf blanken eisenhaltigen Metallen und ausgezeichneter Deckkraft. Dieses Sortiment ist vor allem für die Verwendung an Bauteilen konzipiert, die anspruchsvollen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. Dieses Sortiment muss unter den nachfolgend angegebenen Temperaturen eingebrannt [ausgehärtet] werden, um die optimale Wärmebeständigkeit zu erreichen.

| Aluminium [XUK1005] | Schwarz [XUK1001/XUK461] | Blau [XUK1004] | Klar [XUK1001] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silbergrau [XUK1009] | Silber [XUK462] | Weiß [XUK1002] |

- Geeignet für

Für Automobile und Heimwerkerarbeiten, wie z. B. Abgassysteme, Verteiler und Grills, sowie in der Industrie in Chemieanlagen, zum Schutz von Raffinerieanlagen, Öfen, Motoren, Schornsteinen und Abzügen.

- Nicht geeignet für

- Auf Oberflächen, die als brüchig gelten oder von denen vermutet wird, dass sie brüchig sind, ohne dass die Eignung zuvor an einer unauffälligen Stelle geprüft worden ist, insbesondere bei einer bestehenden Beschichtung.

- An Stellen, die für das nachfolgende Einbrennen ungeeignet sind oder wo das Aushärten unter Betriebsbedingungen nicht möglich ist.

- Vorteile

- Außergewöhnliche Wärmebeständigkeit je nach Farbe bis zu 650°C.

- Gute mechanische Festigkeit.

- Hervorragende Haftung auf blankem Stahl.

- Beständig gegen Benzin und Öle.

- Ausgezeichnete Beständigkeit in Außenbereichen.

- Selbstgrundierend.

5. 	Physikalische Eigenschaften [Für sehr hohe Temperaturen geeignete Farbe, sofern nicht anders angegeben].

| Aussehen | Klare und farbige Flüssigkeiten mit für Lacklösungsmittel charakteristischen Gerüchen. |
| --- | --- |
| pH-Wert | Nicht zutreffend |
| Spezifisches Gewicht | Je nach Farbe 0,92 - 1,14 |
| Viskosität | Je nach Farbe 400 - 2.000 cPs |
| Nichtflüchtige Stoffe % m/m | 30 – 45 |
| Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand | 9 – 12 |
| Entflammbarkeit, im Lieferzustand | Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C. |
| Zusammensetzung im Lieferzustand | Je nach Farbe besteht das Produkt aus einer Lösung eines silikonmodifizierten Harzes in einer Mischung von Lösungsmitteln. Zu den weiteren Inhaltsstoffen gehören eine Reihe von Pigmenten, Füllstoffen und thixotropierenden Zusätzen, die in einem Treibmittel auf Butan/Propangas/Isobutanbasis dispergiert sind. |
| Flüchtiger organischer Inhalt, im Lieferzustand | Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG |
| Betriebstemperaturen | 450°C [Silber] 650°C [Schwarz] 500°C [Blau] |
| Anwendungstemperaturen | 15 - 25°C |

6. Anwendung

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber und frei von Rost, Farbe oder anderen Fremdstoffen ist. Empfohlene Hilfsmittel sind Drahtbürsten, Sandstrahlen oder Schleifgewebe. Anschließend mit Verdünner oder Terpentinersatz abwischen.

Mit Zeitungspapier und Abdeckband abdecken, um ein Übersprühen zu vermeiden. Bei 15 bis 25oC in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Keine Grundierung erforderlich. Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln und aus einem Abstand von 15 - 30 cm eine leichte Schicht aufsprühen. Je nach Temperatur 15 - 30 Minuten trocknen lassen und eine weitere Schicht auftragen, um eine volle Abdeckung zu erreichen. Trocknen lassen.  Nach Gebrauch die Dose umkehren und den Druckknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.

AUSHÄRTUNG:

Für eine gute Belüftung sorgen und das Einatmen von Dämpfen während des Aushärtungsprozesses vermeiden.

Die beschichtete Oberfläche von Maschinen, Fahrzeugen usw. kann während ihres Gebrauchs ausgehärtet werden, warm werden lassen und allmählich auf die maximale Temperatur erhöhen. 1 Stunde lang aufrechterhalten.

Plötzlich auftretende hohe Temperaturen zerstören die Beschichtung.

Kleinere Haushaltsgegenstände dürfen erst verwendet werden, nachdem die beschichtete Oberfläche ausgehärtet ist.

Die empfohlenen Mindestaushärtungszeiten sind wie folgt:

| Temperatur °C | Zeit [Minuten] |
| --- | --- |
| 230 | 8 |
| 220 | 20 |
| 205 | 30 |
| 190 | 50 |
| 160 | 100 |

    - Verfügbarkeit

Aerosole, 400 ml bzw. ausgewählte Farben werden in Aerosolen mit einem größeren Volumen von 500 ml geliefert.

B043820/1/2/3/6/49210/49230 Februar 2015