- Introdução

Uma gama de qualidade superior, acabamentos mate a alta temperatura, com excelente aderência a metais ferrosos nus e excelente poder de cobertura. Esta gama foi concebida principalmente para utilização em componentes expostos a condições de funcionamento difíceis. Esta gama deve ser aquecida [curada] ou processada às temperaturas mostradas abaixo para desenvolver uma resistência térmica ideal.

| Alumínio [XUK1005] | Preto [XUK1001/XUK461] | Azul [XUK1004] | Transparente [XUK1001] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cinzento-prateado [XUK1009] | Prateado [XUK462] | Branco [XUK1002] |

- Onde utilizar

Aplicações automóveis e de bricolage, incluindo sistemas de exaustão, coletores e churrasqueiras, e utilizações industriais em fábricas de produtos químicos, proteção de refinarias, fogões, motores, chaminés e condutas.

- Onde não utilizar

- Em superfícies consideradas ou suspeitas de não estarem em boas condições, sem primeiro verificar a adequação para utilização numa área discreta, particularmente onde qualquer revestimento existente esteja presente.

- Em áreas que não são adequadas para o aquecimento pós-aplicação ou onde a cura não é possível em condições operacionais.

- Vantagens

- Excecional estabilidade térmica até 650 °C, dependendo da cor.

- Boa resistência mecânica.

- Excelente aderência ao aço nu.

- Resistente a gasolina e óleos.

- Excelente durabilidade exterior.

- Sem necessidade de aplicação prévia de um primário.

5. 	Propriedades físicas [bases de tinta VHT, exceto quando indicado].

| Aspeto | Líquidos límpidos e coloridos com odores característicos de solvente de tinta. |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 0,92-1,14, dependendo da cor |
| Viscosidade | 400-2000 cPs, dependendo da cor |
| Não voláteis % m/m | 30-45 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 9-12 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C. |
| Dados de composição, conforme fornecido | Dependendo da cor, o produto consistirá numa solução de uma resina de silicone modificada numa mistura de solventes. Outros componentes incluem uma gama de pigmentos, extensores e tixotropos, dispersos num propulsor à base de butano/propano/isobutano. |
| Conteúdo Orgânico Volátil, como fornecido | Em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE da UE |
| Temperaturas de serviço | 450 °C [Prateado] 650 °C [Preto] 500 °C [Azul] |
| Temperaturas de aplicação | 15-25 °C |

6. Detalhes de aplicação

Certifique-se de que a superfície está limpa e livre de qualquer ferrugem, tinta ou outros materiais estranhos ou ligeiramente aderentes. Os métodos recomendados incluem escovagem com escova de arame, jato de areia ou pano abrasivo, seguido de limpeza com diluentes ou "white spirit".

Cubra com jornal e fita adesiva para evitar o excesso de pulverização. Utilizar a 15 a 25 oC numa área bem ventilada. Não é necessário primário. Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos e pulverize uma leve camada de névoa a uma distância de 15-30 cm. Deixe secar durante 15 a 30 minutos, dependendo da temperatura, e aplique uma nova demão, dando uma cobertura completa. Deixe secar.  Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador para evitar o bloqueio do bico.

CURA:

Assegure uma ventilação adequada e evite a inalação de fumos durante o processo de cura.

A superfície revestida das máquinas, veículos, etc. pode ser curada durante a utilização: aplique calor e, gradualmente, aumente até à temperatura máxima. Manter por 1 hora.

Altas temperaturas repentinas destroem o revestimento.

Os artigos domésticos mais pequenos nunca devem ser utilizados antes de curar a superfície revestida.

As programações de cura mínimas recomendadas são mostradas a seguir:

| Temperatura °C | Tempo [Minutos] |
| --- | --- |
| 230 | 8 |
| 220 | 20 |
| 205 | 30 |
| 190 | 50 |
| 160 | 100 |

    - Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml, ou cores selecionadas fornecidas em aerossóis EF [Extra Fill] de 500 ml.

B043820/1/2/3/6/49210/49230 Fevereiro de 2015