- Introducción

Un esmalte brillante transparente de secado rápido especialmente diseñado para su aplicación en llantas de automóviles.

- Dónde utilizar

En todos los tipos de llantas de automóvil, incluidos acero, aleación y la mayoría de los embellecedores de plástico.

- Dónde no utilizar

- Este producto es una pintura especial para llantas y debe usarse únicamente para la aplicación prevista.

- Ventajas

- Secado rápido

- Excelente resistencia a la intemperie

- Excelente estabilidad a la luz y resistencia al amarilleado

- Excelente resistencia a la abrasión, dureza y durabilidad en el exterior

- Acabados brillantes profesionales

5. 	Propiedades físicas [base de esmalte, a menos que se indique lo contrario].

| Apariencia | Líquido transparente con el olor característico a disolvente de pintura. |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | 0,85 - 0,89 |
| Viscosidad | Líquidos de baja viscosidad |
| No volátiles % m/m | 35 - 45 |
| Contenido activo, % m/m, en el suministro | 10 - 20 |
| Inflamabilidad, en el suministro | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C |
| Datos de composición, en el suministro | Solución de una resina de uretano modificada en una mezcla de disolventes, dispersa en un propelente de butano/propano/isobutano. |
| Contenido orgánico volátil en el suministro | Conforme a la directiva de la UE 2004/42/CE |
| Temperaturas de servicio | Hasta 80 °C. |
| Temperaturas de aplicación | 15 - 25 °C. |

6. Detalles de aplicación

Asegurarse siempre de que las superficies a tratar estén limpias, secas y libres de óxido, aceites, grasas o recubrimientos sueltos o dañados. Eliminar los restos de óxido, corrosión y residuos con un paño abrasivo en húmedo y en seco, o limpiar a fondo con detergente. A continuación, enjuagar, secar y desengrasar con un disolvente adecuado, como el limpiador para frenos Hycote [XUK302], disolvente o aguarrás. Dejar secar. Retirar las ruedas, colocar en posición vertical y cubrir si es necesario para prevenir las manchas accidentales.

Si las llantas están picadas, rayadas, desgastadas o en malas condiciones, usar la imprimación plástica Hycote [XUK612], y si los embellecedores de plástico están en buenas condiciones y sin tratamientos anteriores, aplicar el promotor de ayuda a la adhesión Hycote [XUK434]. Dejar secar de acuerdo con las instrucciones del bote.

Si las llantas metálicas están en buenas condiciones y libres de residuos, este producto se puede aplicar directamente sobre la superficie después de limpiarla a fondo, tal y como se describió anteriormente.

Agitar bien el bote durante al menos dos minutos y aplicar a una distancia de 20 a 30 cm.  Volver a agitar el bote durante la aplicación. La aplicación debe realizarse utilizando un movimiento de lado a lado y de arriba hacia abajo, en capas finas y uniformes. Se pueden aplicar más capas a intervalos de quince minutos, o cuando esté seco al tacto, hasta obtener el acabado deseado.

Dejar secar durante 24 horas como mínimo para que la pintura alcance la máxima dureza.

Cuando se termine de usar, dar la vuelta al bote y presionar el actuador durante unos segundos para evitar el bloqueo de la boquilla.

Este producto es apto para su uso con las pinturas para llantas (plata, aleación y acero); sin embargo, debe aplicarse después del secado completo de las pinturas para ruedas, normalmente en 24 horas.

    - Disponibilidad

Aerosol de 400 ml.

B053391, RJB Febrero de 2015.