- Introducción

Grasa multiusos de alta calidad a base de calcio, reforzada con PTFE, diseñada especialmente para aplicaciones que requieren una resistencia extrema al agua.

- Dónde utilizar

Para aplicaciones de lubricación de uso general a temperatura baja y media, particularmente en los sectores de automoción, marino e industrial, y especialmente en ambientes húmedos. Es adecuado para su uso en todo tipo de componentes roscados, bridas, cojinetes antifricción y lisos, engranajes, piñones, etc.

- Dónde no utilizar

- Sustratos plásticos o áreas de acceso difícil o limitado donde los lubricantes convencionales de baja viscosidad proporcionarán una lubricación superior y un rendimiento más eficiente.

- Ventajas

- Contiene aditivos hidrófugos.

- Previene la corrosión en condiciones de humedad.

- Previene el agarrotamiento, especialmente en condiciones de mucha humedad.

- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +110 °C.

- Reforzado con PTFE para mejorar las propiedades de deslizamiento.

5. 	Propiedades físicas [base de grasa, a menos que se indique lo contrario].

| Apariencia | Líquido graso viscoso de color blanquecino |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | 0,764 - 0,784 |
| Viscosidad | 1000 - 3000 cPs a 20 ºC |
| No volátiles % m/m | 40 - 50 |
| Contenido activo, % m/m, en el suministro | 20 - 30 |
| Temperatura de goteo | >140 °C |
| Inflamabilidad, en el suministro | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C. |
| Datos de composición, en el suministro | Una solución de grasa a base de calcio, óxido de zinc y PTFE en un hidrocarburo solvente, dispersa en un propelente de butano/propano/isobutano. |
| Temperatura de servicio [continua] | -20 a +110 °C |

- Detalles de aplicación

Agitar bien antes de usar. Volver a agitar regularmente durante su uso. Pulverizar con moderación sobre el componente desde una distancia de 20 a 25 cm para formar una capa uniforme. Deje que espese unos momentos antes del montaje. Este producto es un líquido poco denso que se seca hasta convertirse en una grasa viscosa, pegajosa y blanquecina.

Cuando se termine de usar, dar la vuelta al bote y presionar el actuador durante unos segundos para evitar que la boquilla se bloquee.

- Disponibilidad

Aerosol de 400 ml.

B069912 Noviembre de 2010